STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

„Rekonstrukce asfaltového povrchu hřiště

na nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem“

Název stavby:	  Víceúčelové hřiště o velikosti 811m2

Místo stavby:	   ZŠ Fantova Kaplice

Obsah technické zprávy:

I.	Všeobecné údaje

II.	Demontáže

III.	Vyrovnání stávajícího povrchu

- Umělý povrch

- Lajnování

- Oplocení

- Sportovní vybavení

I. Všeobecné údaje

Předmětem stavby je řešení víceúčelového hřiště pro potřeby školních a mimoškolních volnočasových aktivit mládeže.

Asfaltový povrch neodpovídá bezpečnostním ani hygienickým normám.

Na tuto vrstvu bude aplikován sportovní polyuretanový povrch, který zaručuje pružnost a tím chrání pohybový aparát.

II. Demontáže

Stávající povrch bude u obrub zafrézován, dále budou provedeny lokální opravy.  Do asfaltové vrstvy a podloží budou do hloubky 70cm zabetonována pouzdra na sloupy pro volejbal a streetball. Celá asfaltová plocha bude odmaštěna.

III. Vyrovnání stávajícího povrchu

Případné nerovnosti asfaltové vrstvy budou vyrovnány stěrkou z gumového granulátu. Na celé asfaltové ploše bude provedena nová penetrace, která zaručí přilnutí sportovního povrchu k asfaltovému podkladu.

IV. Umělý povrch

Umělý polyuretanový povrch bude vodopropustný – z podkladního černého a finálního červeného gumového granulátu o celkové síle 16 mm. Gumový granulát bude spojen polyuretanovým lepidlem a bude zakončen do obruby.

V. Lajnování

Lajnování bude provedeno pro tyto sporty: volejbal - nohejbal, streetball, malá kopaná, florbal. Lajny budou aplikovány nástřikem, rozměry a barvy budou odpovídat pravidlům jednotlivých sportů.

VI. Oplocení

Po obvodu budou nově osazeny sloupy pro záchytné sítě a mantinel do výšky 3m.  Do 1m oplocení bude mantinel z fošen, zbytek polypropylénové sítě zavěšené na lankách a karabinkách, barva sítí bude zelená. V oplocení budou 2 brány.

VII. Sportovní vybavení

Sportoviště bude vybaveno: 1x  kompletní sada na volejbal - nohejbal, 2x kompletní konstrukce na streetball včetně ochranných prvků, 2x branka na malou kopanou 3 x 2m,

2 branky na florbal.